内外墙涂料西藏自治区产品质量监督抽查实施细则

19-XZCCXZ-411.3/411.4-2020

1 抽样方法

样品在被抽样生产者、销售者的待销产品中随机抽取经企业检验合格或以其他方式表明合格的近期生产的商品。抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

从同一批次、同一规格的产品中随机抽取2份，每份>2kg其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。检验用样品及备用样品分别封样，备用样品封样后存放于被抽检单位处。

2 检验依据

内墙涂料检测项目及检测方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18582-2008 | GB 18582-2008 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和 | GB 18582-2008 | GB 18582-2008 |
| 3 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 18582-2008 | GB 18582-2008 |
| 4 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） | GB 18582-2008 | GB 18582-2008 |
| 5 | 对比率 | GB/T 9756-2018 | GB/T 23981-2009 |
| 6 | 耐洗刷性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 |

外墙涂料检测项目及检测方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛含量（限水性外墙涂料） | GB 24408-2009 | GB/T 23993-2009 |
| 2 | 苯含量（限溶剂型外墙涂料） | GB 24408-2009 | GB 24408-2009 |
| 3 | 甲苯、乙苯和二甲苯含量总和（限溶剂型外墙涂料） | GB 24408-2009 | GB 24408-2009 |
| 4 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 24408-2009 | GB 24408-2009 |
| 5 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆和腻子） | GB 24408-2009 | GB 24408-2009 |
| 6 | 对比率 | GB/T 9755-2014 | GB/T 23981-2009 |
| 7 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量

GB/T 9755-2014合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 23981-2009 白色和浅色漆对比率的测定

GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。