发动机润滑油西藏自治区产品质量监督抽查实施细则

35-XZCCXZ-606.14-2020

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取汽油机油、柴油机油样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

抽取4升或2桶（至少4升）为样本,分作两份,一份作为检验样品，一份作为备用样品，备样留存被抽检单位。

2 检验依据

表1 汽油机油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动粘度（100℃） | GB/T 265-1988 | GB 11121-2006 |
| 2 | 倾点 | GB/T 3535-2006 |  |
| 3 | 闪点(开口) | GB/T 3536-2008 |  |
| 4 | 机械杂质 | GB/T 511-2010 |  |
| 5 | 水分 | GB/T 260-2016 |  |
| 6 | 低温动力黏度 | GB/T 6538-2010 |  |
| 7 | 高温高剪切黏度 | SH/T 0618-1995 |  |

表2 柴油机油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动粘度（100℃） | GB/T 265-1988 | GB 11122-2006 |
| 2 | 倾点 | GB/T 3535-2006 |  |
| 3 | 闪点(开口) | GB/T 3536-2008 |  |
| 4 | 机械杂质 | GB/T 511-2010 |  |
| 5 | 水分 | GB/T 260-2016 |  |
| 6 | 低温动力黏度 | GB/T 6538-2010 |  |
| 7 | 高温高剪切黏度 | SH/T 0618-1995 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 260-2016石油产品水含量的测定蒸馏法

GB/T 265-1988 石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法

GB/T 511-2010 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)

GB/T 3535-2006 石油产品倾点测定法

GB/T 3536-2008 石油产品闪点和燃点的测定克利夫兰开口杯法

GB/T 6538-2010发动机油表观黏度的测定冷启动模拟机法

GB 11121-2006 汽油机油

GB 11122-2006 柴油机油

SH/T 0618-1995高剪切条件下的润滑油动力粘度测定法(雷范费尔特法)

现行有效的企业标准、地方标准、团体标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，抽检项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。