保温材料西藏自治区产品质量监督抽查实施细则

21-XZCCXZ-428.1-2020

1 抽样方法

样品在被抽样生产者、销售者的待销产品中随机抽取经企业检验合格或以其他方式表明合格的近期生产的商品。抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

从同一批次、同一规格的产品中随机抽取6块，单块面积样品不小于0.8m2，其中4块作为检验样品，2块作为备用样品。检验用样品及备用样品分别封样，备用样品封样后存放于被抽检单位处。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸测量 | GB/T 10801.1-2002 | GB/T 6342-1996 |
| 2 | 外观 | GB/T 10801.1-2002 | GB/T 10801.1-2002 |
| 3 | 表观密度 | GB/T 10801.1-2002 | GB/T 6343-2009 |
| 4 | 压缩强度 | GB/T 10801.1-2002 | GB/T 8813-2008 |
| 5 | 尺寸稳定性 | GB/T 10801.1-2002 | GB/T 8811-2005 |
| 6 | 熔接性的测定 | GB/T 10801.1-2002 | GB/T 8812.1-2007 |
| 7 | 导热系数 | GB/T 10801.1-2002 | GB/T 10294-2008  GB/T 10295-2008 |
| 8 | 燃烧性能 | GB/T 10801.1-2002 | GB/T 2406.1-2008  GB/T 2406.2-2009  GB 8624-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

备注：所有试验样品应自生产之日起在自然条件下放置28d后并去掉表皮进行测试。所有实验按GB/T 2918-1998中二级环境条件进行，样品在温度（23±2）℃，相对湿度45%~55%的条件下进行16h状态调节。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 2406.1-2008 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分：导则

GB/T 2406.2-2009 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验

GB/T 6342-1996 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定

GB/T 6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定

GB/T 8811-2005 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法

GB/T 8812.1-2007 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第1部分：基本弯曲试验

GB/T 8813-2008 硬质泡沫塑料压缩性能的测定

GB/T 10294-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 10295-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T 10801.1-2002 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。