厨房纸巾西藏自治区产品质量监督抽查实施细则

12-XZCCXZ-301.1-2020

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

从一批产品中，随机抽取3箱。从每箱中抽取5包样品，共计15包。其中12包作为检验样品，3包作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | GB/T 451.2-2002 |
| 2 | 亮度（白度） | GB/T 7974-2013 |
| 3 | 横向吸液高度 | GB/T 461.1-2002 |
| 4 | 横向抗张指数 | GB/T 26174-2010 GB/T 12914-2018 |
| 5 | 纵向湿抗张指数 | GB/T 26174-2010 GB/T 465.2-2008 |
| 6 | 洞眼 | GB/T 26174-2010 |
| 7 | 尘埃度 | GB/T 1541-2013 |
| 8 | 交货水分 | GB/T 462-2008 |
| 9 | 数量（质量）偏差 | GB/T 26174-2010 |
| 10 | 外观 | GB/T 26174-2010 |
| 11 | 细菌菌落总数 | GB/T 26174-2010 |
| 12 | 大肠菌群 | GB/T 26174-2010 |
| 13 | 绿脓杆菌 | GB/T 26174-2010 |
| 14 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 26174-2010 |
| 15 | 溶血性链球菌 | GB/T 26174-2010 |
| 16 | 真菌菌落总数 | GB/T 26174-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 26174-2010 厨房纸巾

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。