商品煤西藏自治区产品质量监督抽查实施细则

18-XZCCXZ-306.10-2020

1 抽样方法

抽查产品范围分为民用散煤和民用型煤。其中民用散煤分为无烟1号、无烟2号、烟煤1号和烟煤2号四类产品。民用型煤分为蜂窝煤和其他型煤，蜂窝煤按其质量指标分为蜂窝煤1号和蜂窝煤2号2类产品，其他型煤分为型煤1号和型煤2号2类产品。

抽取样品应为同一规格型号、同一批次的本细则规定的型号或规格范围内的产品。

煤样可在移动煤流或火车、汽车载煤中采取，一般不直接在煤堆和轮船载煤中采取，而应在堆（装）煤和卸煤过程中、从转运煤流或小型转运工具如汽车载煤中采取。在特殊情况下，可从煤堆上分层采取，也可从高度小于2米的煤堆上直接采取，煤样数量按GB/T 475规定采取。

每种产品抽取样品 2 份，其中 1 份作为检验样品，1份作为备用样品。备用样品存放于被抽检单位处。

2 检验依据

表1 商品煤质量 民用散煤检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分(Ad) | GB/T 212-2008 | GB 34169-2017 |
| 2 | 全硫（St,d） | GB/T 214-2007 | GB 34169-2017 |
| 3 | 挥发分(Vdaf) | GB/T 212-2008 | GB 34169-2017 |

表2商品煤质量 民用型煤检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全硫（St,d） | GB/T 214-2007 | GB 34170-2017 |
| 2 | 挥发分（Vd） | GB/T 212-2008 | GB 34170-2017 |
| 3 | 发热量（Qgr,d）（高位、干燥基） | GB/T 213-2008 | GB 34170-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 34169-2017 商品煤质量 民用散煤

GB 34170-2017 商品煤质量 民用型煤

GB/T 212-2008 煤的工业分析方法

GB/T 213-2008 煤的发热量测定方法

GB/T 214-2007 煤中全硫的测定方法

现行有效的企业标准、地方标准、团体标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。