西藏自治区自治区建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件产品质量监督抽查实施细则（2024版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材：每根管材原始长度为4米/根时，每批次产品抽取样品8根(4米/根)，每根管材截成4段(1米/段)，每根中的2段作为检验样品，另2段作为备用样品。

每根管材原始长度非4米/根时，保证抽样数量为32米，截成32段(1米/段)，其中16段作为检验样品，16段作为备用样品，且保证在同一管材上截取偶数段，一半为检验样品，另一半为备用样品。

建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件：抽取45个，其中25个作为检验样品，20个作为备用样品。

2 检验依据

表 1 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅限量 | GB/T5836.1-2018 | GB/T 26125-2011 |
| 2 | 规格尺寸（平均外径、壁厚） | GB/T5836.1-2018 | GB/T 8806-2008 |
| 3 | 密度 | GB/T5836.1-2018 | GB/T 1033.1-2008 |
| 4 | 维卡软化温度 | GB/T5836.1-2018 | GB/T 8802-2001 |
| 5 | 纵向回缩率 | GB/T5836.1-2018 | GB/T 6671-2001 |
| 6 | 断裂伸长率 | GB/T5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 |
| 7 | 拉伸屈服应力 | GB/T5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 |
| 8 | 落锤冲击试验TIR | GB/T5836.1-2018 | GB/T 14152-2001 |

表2 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅限量 | GB/T5836.2-2018 | GB/T 26125-2011 |
| 2 | 规格尺寸（壁厚） | GB/T5836.2-2018 | GB/T 8806-2008 |
| 3 | 密度 | GB/T5836.2-2018 | GB/T 1033.1-2008 |
| 4 | 维卡软化温度 | GB/T5836.2-2018 | GB/T 8802-2001 |
| 5 | 烘箱试验 | GB/T5836.2-2018 | GB/T 8803-2001 |
| 6 | 坠落试验 | GB/T5836.2-2018 | GB/T 8801-2007 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

3判定规则

3.1依据标准

GB/T5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》

GB/T5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求等。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。