西藏自治区防水涂料产品质量监督抽查实施细则

（2024版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

聚氨酯防水涂料：在每批产品中随机抽取两组样品，第一组样品平均分成二份，重量各为5kg，用于检验及备用，第二组样品也平均分成二份，重量各为2kg，用于单项复验及备用单项复验。多组分产品按配比抽取，每一份样、每个组分应单独包装。

建筑防水涂料用聚合物乳液：在每批产品中随机抽取三组样品，第一组样品平均分成二份，重量各为4kg，用于检验及备用，第二、第三组样品各平均分成二份，重量各位2kg，用于双倍单项复验及备用单项复验。每一份样应单独包装。

2 检验依据

表2聚氨酯防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物 | GB/T 19250-2013 | JC 1066-2008 |
| 2 | 苯 | GB/T 19250-2013 | JC 1066-2008 |
| 3 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | GB/T 19250-2013 | JC 1066-2008 |
| 4 | 可溶性重金属铅 | GB/T 19250-2013 | JC 1066-2008 |
| 5 | 可溶性重金属镉 | GB/T 19250-2013 | JC 1066-2008 |
| 6 | 可溶性重金属铬 | GB/T 19250-2013 | JC 1066-2008 |
| 7 | 可溶性重金属汞 | GB/T 19250-2013 | JC 1066-2008 |
| 8 | 外观 | GB/T 19250-2013 | GB/T 19250-2013 |
| 9 | 固体含量 | GB/T 19250-2013 | GB/T 19250-2013 |
| 10 | 表干时间 | GB/T 19250-2013 | GB/T 16777-2008 GB/T 19250-2013 |
| 11 | 实干时间 | GB/T 19250-2013 | GB/T 16777-2008 GB/T 19250-2013 |
| 12 | 拉伸强度 | GB/T 19250-2013 | GB/T 16777-2008 GB/T 19250-2013 |
| 13 | 不透水性 | GB/T 19250-2013 | GB/T 19250-2013 GB/T 16777-2008 |
| 14 | 吸水率 | GB/T 19250-2013 | GB/T 19250-2013 |

表3建筑防水涂料用聚合物乳液

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物 | JC/T 1017-2020 | GB 18582-2008 |
| 2 | 苯 | JC/T 1017-2020 | GB 18582-2008 |
| 3 | 甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC/T 1017-2020 | GB 18582-2008 |
| 4 | 游离甲醛 | JC/T 1017-2020 | GB 18582-2008 |
| 5 | 可溶性重金属铅 | JC 1066-2008 | JC 1066-2008 GB 18582-2020 |
| 6 | 可溶性重金属镉 | JC 1066-2008 | JC 1066-2008 GB 18582-2020 |
| 7 | 可溶性重金属铬 | JC 1066-2008 | JC 1066-2008 GB 18582-2020 |
| 8 | 可溶性重金属汞 | JC 1066-2008 | JC 1066-2008 GB 18582-2020 |
| 9 | 容器中状态 | JC/T 1017-2020 | JC/T 1017-2020 |
| 10 | 不挥发物含量 | JC/T 1017-2020 | GB/T 11175-2021 |
| 11 | pH值 | JC/T 1017-2020 | GB/T 8325-1987 |
| 12 | 贮存稳定性 | JC/T 1017-2020 | GB/T 20623-2006 |
| 13 | 耐碱性 | JC/T 1017-2020 | JC/T 1017-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 19250-2013聚氨脂防水涂料

JC/T 1017-2020建筑防水涂料用聚合物乳液
JC 1066-2008建筑防水涂料中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。