西藏自治区雪地靴产品质量监督抽查实施细则

（2024版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一款式（货/款号）、同一鞋号范围、同一花型颜色及材料的产品2双，其中1双作为检验样品，1双作为备用样品。

2 检验依据

表1雪地靴检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 |
| 2 | 耐折性能 | GB/T 3903.1—2008 |
| 3 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 |
| 4 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2790—2006 QB/T 2882—2007 A法 QB/T 2882—2023 |
| 5 | 防寒性能 | GB/T 21284—2007 GB/T 21284—2015 |
| 6 | 甲醛含量（适用时） | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |

表2 雪地靴(旅游鞋）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1—2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 |
| 4 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007 A法 |
| 5 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |

表3 雪地靴（休闲鞋）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 |
| 2 | 耐折性能 | GB/T 3903.1—2017 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2017 |
| 4 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007 A法 |
| 5 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |

表1雪地靴（皮鞋）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1—2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 |
| 4 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007 A法 |
| 5 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 4556—2013 雪地靴

QB/T 4556—2023 雪地靴

GB/T 15107—2013 旅游鞋及第1号修改单

QB/T 1002-2015 皮鞋

QB/T 2955-2017闲鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。