西藏自治区建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查实施细则（2024版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量具体要求见表1。

表1  抽样数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格 | 抽样方法 | 抽样数量/块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检验样品 | 备用样品 | 小计 |
| 1 | 碎片状态 | 每块玻璃面积不应小于0.5m2 | 随机抽取产品 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | 抗冲击性 | 610mm×610mm | 现场制作① | 12② | 12 | 24 |
| 3 | 表面应力 |  |  |  |  |  |
| 4 | 厚度及允许偏差 |  |  |  |  |  |
| 备注：①因建筑用钢化玻璃不可切裁，采用与所抽碎片状态产品相同材料、相同型号、相同工艺条件现场制作方式提供其他试样。生产者对现场制作的试样进行自检并提供质量检验合格证明或者以其他形式表明合格。②从12块试样中随机取3块试样进行表面应力和厚度及允许偏差项目检验和判定。 |  |  |  |  |  |  |

2 检验依据

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005 | GB 15763.2-2005 |
| 2 | 抗冲击性 | GB 15763.2-2005 | GB 15763.2-2005 |
| 3 | 表面应力 | GB 15763.2-2005 | GB 15763.2-2005 GB 18144-2008 |
| 4 | 厚度及允许偏差 | GB 15763.2-2005 | GB 15763.2-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。