西藏自治区人造石产品质量监督抽查实施细则

(2024版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、使用者的待销产品中抽取，抽取样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的人造石产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

人造石抽样数量：抽取同一批次的2张成品（每张面积不小于1㎡），在1张成品中切取检验样试块3份，另1张成品作为备样。每份样品试块数量要求如下：100mm×100mm×原厚度×5块，50mm×50mm×50mm立方体试块×5块（可采用两个试块厚度叠加至50mm，保证试块表面的平整度），放射性样品3kg（可为本成品碎料，不限尺寸形状）。

2 检验依据

表1  人造石

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 9966.1 |
| 2 | 放射性 | GB/T 6566 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 3810.3 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

JC/T 908-2013人造石

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。