西藏自治区建筑保温材料产品质量监督抽查实施细则

(2025版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

绝热用模塑聚苯乙稀泡沫塑料（EPS）抽取样品数量：

抽取样品共5块，其中2块样品（每块尺寸为1200mm×600mm×50mm），1块为检验样品，1块为备用样品，另外3块样品（每块尺寸为1200mm×600mm×25mm），2块为检验样品，1块为备用样品。

绝热用挤塑聚苯乙稀泡沫塑料（XPS）抽取样品数量：

抽取样品4块（每块尺寸不小于1200mm×600mm），其中2块为检验样品，2块为备用样品。

2 检验依据

表1绝热用模塑聚苯乙稀泡沫塑料（EPS）检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表现密度偏差 | GB/T 6343-2009 |
| 2 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2008 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 8810- 2005 |
| 4 | 压缩强度 | GB/T 8813-2020 |
| 5 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 |

表2 绝热用挤塑聚苯乙稀泡沫塑料（XPS）检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 |  | GB/T 8813-2008 |
| 2 | 吸水率 |  | GB/T 8810-2005 |
| 3 | 尺寸稳定性 |  | GB/T 8811-2008 |
| 4 | 导热系数 | 平均温度10℃ | GB/T 10294-2008 |
|  |  | 平均温度25℃ |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据标准

GB/T 10801.1-2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)

GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替西藏自治区市场监督管理局关于发布《产品质量监督抽査实施细则(2024版)》（第一批）的通告中的《西藏自治区保温材料产品质量监督抽查实施细则(2024版)》